INFORME Nº 021-2025/GR-CUSCO-GRTC-SGCTC-UFE/EALS

A		: ING. EDSON F. MEZA DUMAN

COORDINADOR DE PROYECTO

DE		: ING. ERIK ARTURO LUPA SALAMANCA

PROFESIONAL DE PLANTA II

ASUNTO	: REMITO INFORME FINAL DE CORTE 2025, DE LA ESPECIALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS – CANTERAS Y FUENTES DE AGUA.

REFERENCIA	: MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N°002-2025/GR CUSCO-GRTC-SGCTC-UFE/EFMD

FECHA		: Cusco, 17 de diciembre del 2025

Es grato dirigirme a UD para hacer de su conocimiento respecto al documento de la referencia, en el que se solicita la INFORME DE CORTE, con respecto al estado actual de la especialidad de Suelos y Pavimentos, (CANTERAS Y FUENTES DE AGUA), del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU-104 TRAMO: EMP. 105(LOROHUACHANA) - TINKURI - YAVERO CHICO - ABRA REYNA DEL CARMEN - DV. ESTRELLA - CUMUPAMPA - SAN MARTIN DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", al respecto se indica lo siguiente:

1 .- INFORME DE CORTE

- ANTECEDENTES

  - Con informe N° 2623-2025-GR-CUSCO-GRTC-OSLI-DRFF, con el asunto de REMITO INFORME DE EVALUACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS DEL PROYECTO, El cual remite el informe de evaluación al PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS, APROBADO POR EL ING. Gustavo Velarde Acarapi, en fecha 22 de agosto del 2025.

  - Con Informe N° 178-2025-GR-CUSCO-GRTC-OSLI-PVVH, en fecha 21 de agosto del 2025, por parte del Ing. Pavel Vladimir, VIZCARRA HERLES, Con asunto APROBACION AL PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS DEL PROYECTO DE INVERSION CON CUI 2611859, APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS.

  - Con informe N° 065 – 2025-GR-CUSCO-GRTC-OSLI/GVA, en fecha 20 de agosto del 2025, por Parte del Ing. Gustavo VELARDE ACARAPI. Con asunto REVISION DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS DEL PROYECTO DE INVERSION CON CUI 261159. De por APROBADO el Plan de Trabajo.

  - Con MEMORANDUM N° 092-2025-GR-CUSCO-GRTCC-SGCTC-UFE-ACA en fecha 08 de Julio del 2025, Con el asunto ENCARGATURA DE ADICION A SUS FUNCIONES, el Econ Alex Cahua Aragon, asigna a sus funciones la responsabilidad de PROFESIONAL DE PLANTA II (ESPECIALISTA EN SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS), para el Proyecto “CU – 104: EMP. 105(LOROHUACHANA) - TINKURI - YAVERO CHICO - ABRA REYNA DEL CARMEN - DV. ESTRELLA - CUMUPAMPA - SAN MARTIN”

- ANÁLISIS

  - ESTUDIO DE CANTERA Y FUENTES DE AGUA

    - DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

    - Los trabajos del Estudio de Cantera, cuenta con los siguientes objetivos específicos:

      - Realizar el reconocimiento y evaluación de las fuentes de materiales naturales ubicadas en el área de influencia del proyecto, considerando su accesibilidad, volumen disponible y potencial de aprovechamiento.

      - Caracterizar los materiales seleccionados mediante la ejecución de ensayos de laboratorio, determinando sus propiedades físicas, mecánicas y granulométricas, conforme a la normativa vigente.

      - Analizar e interpretar los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio, a fin de determinar la idoneidad de los materiales para su empleo en la conformación de la subbase granular.

      - Definir el diseño de la subbase granular en función de las condiciones geotécnicas del terreno, los valores de soporte obtenidos y los requerimientos técnicos del proyecto, asegurando la estabilidad y durabilidad de la estructura del pavimento.

    - Se realizaron labores de reconocimiento de campo dentro del área de influencia del proyecto, correspondientes a los primeros 33 km del tramo en estudio, identificándose un total de 11 (once) posibles canteras, conformadas por 09 (nueve) canteras coluviales y 02 (dos) canteras de origen aluvial, ubicadas en los ríos Quellouno y Chahuares. En el siguiente cuadro se observa la ubicación de las posibles canteras a considerar:

| CANTERA | PROGRESIVA | ZONA | COORDENADAS |  | LADO | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NORTE | ESTE |  |  |
| 1 | 03+430 | 18 L | 8605277.36 | 767555.90 | I | Material de talud. |
| 2 | 05+840 | 18 L | 8606351.00 | 768487.00 | I | Material de talud. |
| 3 | 09+050 | 18 L | 8606956.00 | 768923.00 | D | Material de talud. |
| 4 | 13+390 | 18 L | 8607293.00 | 767312.00 | D | Material de talud. |
| 5 | 12+200 | 18 L | 8609946.00 | 769877.00 | D | Material de talud. |
| 6 | 24+390 | 18 L | 8609436.00 | 772366.00 | D | Material de talud. |
| 7 | 28+100 | 18 L | 8610997.00 | 770803.00 | D | Material de talud. |
| 8 | 31+000 | 18 L | 8611837.17 | 770646.40 | D | Material de talud. |
| TUNASMOQ’O | - | 18 L | 8601095.00 | 766580.00 | - | Cantera de talud Sector Tunasmoq’o Ruta CU-105 a 9 km del punto de inicio |
| RIO QUELLOUNO | - | 18 L | 8602291.71 | 766448.45 | - | Contaminada con pizarras |
| RIO CHAHUARES | - | 18 L | 8600726.00 | 767271.00 | - | A 13 km del punto de inicio |

      - En el siguiente cuadro se observar la programación de las actividades aprobado en el plan de trabajo y que se vienen ejecutando a la fecha:

      - A la fecha se vienen trabajando en el laboratorio de la GRTC, los ensayos de laboratorio para evaluar la calidad de material para posible cantera.

        - Los trabajos que se realizan en el laboratorio consisten en la dosificación de material combinado de canteras para cumplir con los requisitos solicitados para la subbase granular.

        - Se verifico los materiales de talud y se verifica que las siguientes dosificaciones cumplen con los requisitos solicitados para subbase granular.

        - Del análisis de los resultados de laboratorio, se determinó que el material de talud del Km 31+000, sector Tunasmoq’o y del rio Chahuares son los más adecuados para la subbase granular, obteniéndose mezclas controladas en proporciones de 50–50 que mostraron CBR de 60 %, abrasión menor al 30 % y equivalente de arena de 36 %, cumpliendo con los requisitos del Manual para Subbase Granular.

CUADRO RESUMEN DOSIFICACIONES PARA SUB BASE GRANULAR

| Opcion | Cantera 1 |  | Cantera 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre Cantera | Proporcion | Nombre Cantera | Proporcion |
| 1 | Cantera Km 13+390 | 60% | Cantera Rio Chahuares | 40% |
| 2 | Cantera Km 31+000 | 50% | Cantera Rio Chahuares | 50% |
| 3 | Cantera Tunasmoq’o | 50% | Cantera Rio Chahuares | 50% |

    - AVANCE FISICO

    - El avance físico realizado por parte del área de suelos y pavimentos se ha realizado en el primer tramo I – Km 0+000 – Km 33+500, este comprende actividades entre caracterización de canteras a lo largo del tramo como también la identificación sectores y canteras adecuadas para los componentes de la via.

    - De acuerdo a esto se tienen canteras de origen aluvial, ubicadas en Quellouno y Chahuares presentan materiales con mejor gradación granulométrica y menor contenido de finos, lo que las convierte en las alternativas más adecuadas para su utilización en las capas granulares principales del pavimento. No obstante, la Cantera del río Quellouno presenta cantidades significativas de fragmentos de pizarra dentro de su composición granulométrica, En contraste, la Cantera del río Chahuares cumple satisfactoriamente con los requisitos de calidad establecidos,

    - En las canteras coluviales se observan sectores con contaminación por pizarras y óxidos de hierro, por lo que se recomienda su uso condicionado o mezclado con material de mejor calidad.

    - Durante las actividades de caracterización las condiciones climáticas y geográficas de la zona dificultan las labores de prospección convencional, por lo que se requiere la implementación de métodos de exploración complementarios (geofísica superficial o sondeos mecánicos controlados) para futuras etapas de investigación de canteras.

    - El informe del ESTUDIO DE CANTERAS, tiene un avance en el tramo Km0+000 – Km 33+500, esto contempla 03 canteras de diseño para Dicho TRAMO a nivel de Sub Base

LÍNEA DE TIEMPO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

Figura 1: Línea de tiempo de especialidad

Fuente: Elaboración propia

    - En el presente estudio no se pudo identificar canteras con material y potencia adecuada para el proyecto, únicamente, se pudo evaluar y verificar materiales de talud para su posible uso en el proyecto.

    - De acuerdo a los datos analizados se tiene un análisis de 03 posibles diseños de sub base granular con el conjugado de materiales de 03 canteras y con la cantera de rio Chahuares. Según el siguiente cuadro:

CUADRO RESUMEN DE DISEÑO DE CANTERAS PARA SUB BASE GRANULAR

| Ensayos | KM 13+390 (60%) + CANTERA CHAHUARES (40%) | CANTERA CHAHUARES (50%) + CANTERA KM 31+000 (50%) | CANTERA CHAHUARES (50%) + CANTERA SECTOR TUNASMOQ’O (50%) | Especificación EG-2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 3000 msnm | SB |
| Humedad Natural | 4.9 | 5.1 | 4.8 | - |  |
| Limite Líquido (%) | 19 | 21 | 19 | ≤25 | √ |
| Índice de plástico N° 40 (%) | 3 | 4 | 4 | ≤6 | √ |
| Clasificación AASHTO | A-1-a (0) | A-1-a (0) | A-1-a (0) | A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-6 |  |
| Clasificación SUCS | GP | GW | GP | GW, GP, SM, SC |  |
| Máxima densidad gr/cm3 | 2.22 | 2.25 | 2.259 | - |  |
| Humedad óptima (%) | 5.5 | 5.7 | 5.7 | - |  |
| CBR al 95 % MDS a 0.1” (%) | 59.5 | 43.49 | 47.43 | ≥20 | √ |
| CBR al 100% MDS a 0.1” (%) | 77.1 | 59.5 | 60.7 | ≥40 | √ |
| Partículas Chatas y Alargadas | 5.8 | 1.91 | 1.87 | ≤20 | √ |
| Equivalente de arena (%) | 70 | 36 | 36 | ≥25 | √ |
| Abrasión (%) | 32.23 | 26.03 | 24.07 | ≤50 | √ |
| Sales Solubles Grava (%) | 0.03 | 0.06 | 0.03 | ≤1.0 | √ |

- Se informa que de las tres alternativas analizadas, las proporciones evaluadas cumplen satisfactoriamente con los requisitos de calidad establecidos para su utilización en la estructura de pavimento como Subbase Granular; no obstante, se requiere la ejecución de prospecciones adicionales a fin de determinar la potencia y disponibilidad de extracción del material, así como la continuación de los ensayos de laboratorio necesarios para completar la caracterización integral de cada cantera y proceder con el diseño combinado definitivo.

- Según el análisis realizado, se evidencia una situación crítica respecto a la disponibilidad y calidad de materiales para la conformación de las capas estructurales del pavimento. En función de ello, y considerando el nivel de tránsito proyectado equivalente a ESAL = 468,085 EE, se plantean soluciones de estabilización química de la capa base y Sub Base, orientadas a mejorar la capacidad portante, durabilidad y comportamiento mecánico del material. Para tal efecto, se vienen evaluando alternativas de estabilización mediante el uso de cemento Portland y del aditivo químico, el cual es un estabilizador químico líquido diseñado para mejorar la cohesión, reducir la plasticidad, disminuir la permeabilidad y aumentar la resistencia mecánica de suelos granulares y finos, siendo compatible con estabilización cementada y suelos de baja a media calidad.

    - La información técnica versión digital editable correspondiente al ESTUDIO DE CANTERAS, se encuentra en el drive de trabajo como se observa en el siguiente cuadro:

| INFORME TÉCNICO | Link de acceso | Código qr |
| --- | --- | --- |
| ESTUDIO DE CANTERAS | https://drive.google.com/drive/folders/14E0j3DOkFwjsY7kxOTH0aFhsGcsbV7Bz?usp=sharing |  |

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

  - La información trabajada en los informes de Estudios de Suelos y Canteras, se encuentran en el drive de trabajo.

  - Del análisis de los resultados de laboratorio se determinó que, de las tres (03) alternativas de diseño de material conjugado evaluadas, son según el siguiente cuadro:

| Opcion | Cantera 1 |  | Cantera 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre Cantera | Proporción | Nombre Cantera | Proporción |
| 1 | Cantera Km 13+390 | 60% | Cant. Rio Chahuares | 40% |
| 2 | Cantera Km 31+000 | 50% | Cant. Rio Chahuares | 50% |
| 3 | Cantera Tunasmoq’o | 50% | Cant. Rio Chahuares | 50% |

- Las mezclas controladas en proporciones 50–50 evidenciaron valores de CBR del orden del 60 %, desgaste por abrasión inferior al 30 % y equivalente de arena de 36 %, cumpliendo satisfactoriamente con los requisitos establecidos en el Manual de Carreteras – Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (MTC, EG-2013) para subbase granular.

- Del cuadro, se muestras lo resultados de las canteras para su uso en la capa de sub base granular.

| Ensayos | KM 13+390 (60%) + CANTERA CHAHUARES (40%) | CANTERA CHAHUARES (50%) + CANTERA KM 31+000 (50%) | CANTERA CHAHUARES (50%) + CANTERA SECTOR TUNASMOQ’O (50%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Humedad Natural | 4.9 | 5.1 | 4.8 |
| Limite Líquido (%) | 19 | 21 | 19 |
| Índice de plástico N° 40 (%) | 3 | 4 | 4 |
| Clasificación AASHTO | A-1-a (0) | A-1-a (0) | A-1-a (0) |
| Clasificación SUCS | GP | GW | GP |
| Máxima densidad gr/cm3 | 2.22 | 2.25 | 2.259 |
| Humedad óptima (%) | 5.5 | 5.7 | 5.7 |
| CBR al 95 % MDS a 0.1” (%) | 59.5 | 43.49 | 47.43 |
| CBR al 100% MDS a 0.1” (%) | 77.1 | 59.5 | 60.7 |
| Partículas Chatas y Alargadas | 5.8 | 1.91 | 1.87 |
| Equivalente de arena (%) | 70 | 36 | 36 |
| Abrasión (%) | 32.23 | 26.03 | 24.07 |
| Sales Solubles Grava (%) | 0.03 | 0.06 | 0.03 |

  - De las tres alternativas analizadas, las proporciones evaluadas cumplen satisfactoriamente con los requisitos de calidad establecidos para su utilización en la estructura de pavimento como Subbase Granular; no obstante, se encuentra pendiente la evaluación de potencia de canteras, a fin de determinar la disponibilidad de extracción del material, así como la continuación de los ensayos de laboratorio necesarios para completar la caracterización integral de cada cantera y proceder con el diseño combinado definitivo.

  - La especialidad de Estudio de Canteras presenta un avance total del 17 %. Dicho avance comprende la identificación de once (11) canteras en el tramo comprendido Km 0+000 y Km 33+500, y dentro de esta se contempla el uso de tres (03) canteras para sub base granular.

  - Las canteras evaluadas presentan condiciones técnicas favorables que permiten considerar su uso potencial como fuentes de material para la conformación de terraplenes dentro del proyecto.

  - En cuanto al uso de las canteras, se ha visto reducido debido a la escasa calidad de los materiales disponibles para su uso como Base Granular y Subbase Granular.

Esta caracterización implica la necesidad de mayores distancias de transporte, así como la combinación de materiales con canteras de hormigón, específicamente la cantera Río Chahuares.

Ante esta situación, se viene evaluando la implementación de soluciones básicas de mejoramiento, mediante el uso de aditivos químicos y/o sistemas de refuerzo con geomembranas estructurales, las cuales permitirían el aprovechamiento de materiales de menor calidad y la reducción de los costos y distancias de transporte.

  - Se recomienda el levantamiento topográfico de las canteras, para sus múltiples usos como son, Terraplenes, Sub Base granular

  - El informe se encuentra en etapa de evaluación, contemplando un tiempo de evaluación de 42 días acumulados, y aun no se tiene respuesta en cuanto a observaciones.

2.- PLAN DE TRABAJO

    - La información técnica versión digital editable correspondiente al ESTUDIO DE CANTERAS, se encuentra en el drive de trabajo como se observa en el siguiente cuadro:

| INFORME TÉCNICO | Link de acceso | Código qr |
| --- | --- | --- |
| PLAN DE TRABAJO | https://drive.google.com/drive/folders/1CVW8WHmsQGVu4DPIwC97N47xUz3-Ddsx |  |
| CONFORMIDAD DE PLAN DE TRABAJO | https://drive.google.com/drive/folders/1ItVwLBTtSprd7ka5IKs4TFsxym1W3H02 |  |

3.- LISTA DE BIENES Y EQUIPOS ASIGNADOS A SU ESPECIALIDAD

    - Los bienes asignados a la especialidad para el trabajo en laboratorios de QUELLOUNO:

| DESCRIPCION | CANT. |  |  |  | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| EQUIPOS PARA GRANULOMETRIA |  | MARCA | ABERT | DIAMETRO |  |
| Juego de tamiz de bronce diámetro 8 in x 10 piezas | 2 | FORNEY | 3" | 8" | BUENO |
| Juego de tamiz de bronce diámetro 8 in x 10 piezas | 2 | FORNEY | 2" | 8" | BUENO |
| Juego de tamiz de bronce diámetro 8 in x 10 piezas | 2 | FORNEY | 1 1/2" | 8" | BUENO |
| Juego de tamiz de bronce diámetro 8 in x 10 piezas | 2 | FORNEY | 1" | 8" | BUENO |
| Juego de tamiz de bronce diámetro 8 in x 10 piezas | 2 | FORNEY | 3/4" | 8" | BUENO |
| Juego de tamiz de bronce diámetro 8 in x 10 piezas | 2 | FORNEY | 3/8" | 8" | BUENO |
| Juego de tamiz de bronce diámetro 8 in x 10 piezas | 2 | FORNEY | No4 | 8" | BUENO |
| Juego de tamiz de bronce diámetro 8 in x 10 piezas | 2 | FORNEY | 10 | 8" | BUENO |
| Juego de tamiz de bronce diámetro 8 in x 10 piezas | 2 | FORNEY | 20 | 8" | BUENO |
| Juego de tamiz de bronce diámetro 8 in x 10 piezas | 2 | FORNEY | 40 | 8" | BUENO |
| Juego de tamiz de bronce diámetro 8 in x 4 piezas | 2 | FORNEY | 60 | 8" | BUENO |
| Juego de tamiz de bronce diámetro 8 in x 4 piezas | 2 | FORNEY | 100 | 8" | BUENO |
| Juego de tamiz de bronce diámetro 8 in x 4 piezas | 2 | FORNEY | 140 | 8" | BUENO |
| Juego de tamiz de bronce diámetro 8 in x 4 piezas | 2 | FORNEY | 200 | 8" | BUENO |
| Tamiz de bronce N°4 con malla de acero diámetro 12 in | 2 | FORNEY | No4 | 12" | BUENO |
| Tamiz de bronce 3/4 in con malla de acero diámetro 12 in | 2 | FORNEY | 3/4" | 12" | BUENO |
| Tamiz N°200 con malla de acero inoxidable | 3 | GRAN TEST | 200 | 12" | BUENO |
| EQUIPOS PARA CBR |  |  |  |  |  |
| Molde y martillo de compactación PROCTOR MODIFICADO | 2 | P y S |  |  |  |
| Molde de compactación para CBR digital | 12 | P y S |  |  | BUENO |
| Molde de compactación para CBR digital | 18 | Pinzuar |  |  | BUENO |
| CONTENEDORES |  |  |  |  |  |
| Tina bañera de plástico 200 L | 3 | Plastico |  |  | BUENO |
| Tazón de acero inoxidable x 3L | 10 | Acero |  |  | BUENO |
| Bandeja de acero inoxidable 54x33x7cm | 10 | Acero |  |  | BUENO |
| Sacos de rafia | 1000 | Polietielieno |  |  | EN USO |
| EQUIPOS LAB - ENSAYO ESPECIALES |  |  |  |  |  |
| Vidrio esmerilado uso laboratorio 30 cm x 30 cm | 2 |  |  |  | EN USO |
| Matraz aforado (Fiola) de vidrio clase A de 1 L con tapa de PTFE | 2 |  |  |  | EN USO |
| Matraz aforado (Fiola) de vidrio clase A de 500 ml con tapa de PTFE | 2 |  |  |  | EN USO |
| Probeta de vidrio clase A graduada 1 L | 1 |  |  |  | EN USO |
| Probeta de plástico graduada de 100 ml | 1 |  |  |  | EN USO |
| Probeta de plástico graduada de 500 ml | 1 |  |  |  | EN USO |
| INSUMOS |  |  |  |  |  |
| Solución Stock para equivalente arena en análisis de laboratorio de suelos de 500 ml | 2 |  |  |  | EN USO |
| Sulfato de magnesio anhidrido USP de 1 kg | 5 |  |  |  | EN USO |

    - La información técnica versión digital editable correspondiente al LISTADO DE BIENES Y SUS CARACTERISTICAS, se encuentra en el drive de trabajo como se observa en el siguiente cuadro:

| INFORME TÉCNICO | Link de acceso | Código qr |
| --- | --- | --- |
| BIENES | https://drive.google.com/drive/folders/1hnzbFx03HocERvJ4iRjCBeOV3-uC3tOy |  |

4.- DOCUMENTACION NECESAREA SEGÚN REFERENCIA a).

    - La información técnica versión digital editable correspondiente al ESTUDIO DE CANTERAS, se encuentra en el drive de trabajo como se observa en el siguiente cuadro:

| INFORME TÉCNICO | Link de acceso | Código qr |
| --- | --- | --- |
| DOCUMENTOS VARIOS | https://drive.google.com/drive/folders/1rPGi79Ltg8LlWYuPYbdSLBXOlpyb_php |  |

Es cuanto informo a Ud., para su conocimiento y trámite administrativo correspondiente.

Atentamente,